桃園縣建德國民小學制服參考規格【制服】

| 項次 | 品名 | 規格 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男夏季短袖上衣 | 本布 成份：天然棉C35%, 特多龍T65% 支數：經紗45支單股、 緯紗45支單股 密度：經紗110根、 緯紗76根 （以上公差皆為±5% | 配布 成份：天然棉R35%, 特多龍T65% 支數：經紗30支雙股 緯紗30支雙 密度：經紗68根、 緯紗56根 （以上公差皆為±5%） | 國民領,外穿式，衣領袖口剪接格花，左前胸口袋加校徽（衣長加長：上衣必須紮進褲子不會掉出來）。 |
| 2 | 男夏季短褲 | 成份：天然棉R35%, 特多龍T65% 支數：經紗30支雙股、 緯紗30支雙股 密度：經紗68根、 緯紗56根 （以上公差皆為±5%） | 兩側接鬆緊帶（可調整寬度大小） |
| 3 | 男冬季長袖上衣 | 本布 成份：天然棉R35%, 特多龍T65% 支數：經紗34支雙股 緯紗34支雙股 密度：經紗70根、 緯紗70根 （以上公差皆為±5% | 配布 成份：天然棉R35%, 特多龍T65% 支數：經紗30支雙股 緯紗30支雙 密度：經紗68根、 緯紗56根 （以上公差皆為±5%） 成份：棉C35%, 特多龍T65% 支數：經紗30支雙股、 緯紗30支雙股 密度：經紗131根、 緯紗64根 1/2斜紋布 （以上公差皆為±5%） | 白色, 襯衫領, 衣領袖口剪接格花，內穿式加左前胸口袋加校徽。衣長加長：上衣必須紮進褲子不會掉出來）。 |
| 4 | 男冬季長褲 | 成份: 人造棉R35%, 特多龍T 65% 支數：經紗30支雙股、 緯紗30支雙股 密度：經紗68根、 緯紗56根 | 兩側接鬆緊帶（可調整寬度大小） |
| 5 | 帽子 | 本布 成份：天然棉C35%, 特多龍T65% 支數：經紗45支單股、 緯紗45支單股 密度：經紗110根、 緯紗76根 （以上公差皆為±5% | 配布 成份：天然棉R35%, 特多龍T65% 支數：經紗30支雙股 緯紗30支雙 密度：經紗68根、 緯紗56根 （以上公差皆為±5%） | 帽央加校徽 |

桃園縣建德國民小學-101學年度新生制服規格【體育服】

| 項次 | 品名 | 規格 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女運動短袖上衣 | 成份：天然棉C60%, 特多龍T40% 幅寛：70英吋 碼重：280公克 布料：CVC30支單面布 | 左前胸加校徽 |
| 2 | 女運動短褲 | 成份：天然棉C12.5%, 特多龍T87.5% 幅寛：70英吋 碼重：500公克 布料：T/TC針織布 |  |
| 3 | 女運動長袖上衣 | 成份：天然棉C60%, 特多龍T40% 幅寛：70英吋 碼重：380公克 布料：CVC30支雙面布 或 成份：天然棉C58%, 特多龍T42% 幅寛：70英吋 碼重：410公克 布料：CVC30羅馬布 | 左前胸加校徽 |
| 4 | 女運動長褲 | 成份：天然棉C12.5%, 特多龍T87.5% 幅寛：70英吋 碼重：500公克 布料：T/TC針織布 |  |
| 5 | 男運動短袖上衣 | 成份：天然棉C60%, 特多龍T40% 幅寛：70英吋 碼重：280公克 布料：CVC30支單面布 | 左前胸加校徽 |
| 6 | 男運動短褲 | 成份：天然棉C12.5%, 特多龍T87.5% 幅寛：70英吋 碼重：500公克 布料：T/TC針織布 |  |
| 7 | 男運動長袖上衣 | 成份：天然棉C60%, 特多龍T40% 幅寛：70英吋 碼重：380公克 布料：CVC30支雙面布 或 成份：天然棉C58%, 特多龍T42% 幅寛：70英吋 碼重：410公克 布料：CVC30羅馬布 | 左前胸加校徽 |
| 8 | 男運動長褲 | 成份：天然棉C12.5%, 特多龍T87.5% 幅寛：70英吋 碼重：500公克 布料：T/TC針織布 |  |
| 9 | 男、女運動外套 | 成份：天然棉C12.5%, 特多龍T87.5% 幅寛：70英吋 碼重：500公克 布料：T/TC針織布 | 左前胸加校徽 |
| 品質標準： 縮率：3%以內 染色堅牢度： 耐洗牢度4級。 耐汗牢度4級。 耐磨差牢度4級。 耐日光牢度4級。 |

說明：

- 代號說明：T：聚酯纖維（特多龍）  C：天然棉  R：人造棉  P：尼龍  W：毛料  A：亞特力    CVC：65％棉 35％POLY

- 拉鍊必須採用YKK拉鍊或同等品。

- 顏色、款式依照學校陳列樣品。

- 長褲加上十字車縫、褲底縫份加寬、褲腳摺邊預留五公分、口袋加車縫五針包縫、褲頭兩側加車縫止滑線。

- 服裝成分須含耐磨性、收縮率、染色水洗堅牢度及吸濕排汗透氣等功能並車縫成份標示及洗滌標示、尺碼。